模塑石墨聚苯板薄抹灰外墙外保温系统性能指标体系（暂行）

模塑石墨聚苯板薄抹灰外墙外保温系统性能指标体系包括模塑石墨聚苯板、胶粘剂、抹面胶浆、耐碱网布、锚栓、外墙涂料等系统组成材料的性能指标及薄抹灰外保温系统性能指标。系统组成材料应符合国家、行业现行标准及本体系的要求。模塑石墨聚苯板尚无国家、行业标准，应制订产品企业标准并在质量技术监督部门备案。

- 模塑石墨聚苯板薄抹灰外墙外保温系统基本构造

表1 模塑石墨聚苯板薄抹灰外保温系统的基本构造

| 基本构造 |  | 组成材料 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①基 层 |  | 混凝土墙或砌体墙 |  |
| ②粘结层 |  | 胶粘剂 |  |
| ③保温层 |  | 模塑石墨聚苯板，用锚栓⑦固定 |  |
| 防 护 层 | ⑤抹面层 | 抹面胶浆复合耐碱网布④ |  |
|  | ⑥饰面层 | 外墙涂料 |  |

二、 模塑石墨聚苯板薄抹灰外墙外保温系统性能

模塑石墨聚苯板外墙外保温系统性能应符合表2要求。

表2 模塑石墨聚苯板薄抹灰外墙外保温系统性能

| 检验项目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外 观 | 耐候性试验后，系统不得出现可渗水裂缝、无粉化、空鼓、剥落等破坏现象 | JGJ 144 附录A.2 |
|  | 拉伸粘结强度/ MPa | ≥0.10，且破坏界面在模塑石墨聚苯板上 |  |
| 抗冲 击性 | 建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位 | 3J级 | JGJ 144 附录A.5 |
|  | 建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位 | 10J级 |  |
| 耐冻融 | 外 观 | 30次冻融循环后，系统无可渗水裂缝、无粉化、空鼓、剥落等现象 | JGJ 144 附录A.4 |
|  | 防护层与保温层拉伸粘结强度/ MPa | ≥0.10，且破坏界面在模塑石墨聚苯板上 |  |
| 吸水量/（g/m2） |  | 水中浸泡1h，只带有抹面层和带有全部防护层的系统的吸水量均不得大于或等于1000 | JGJ 144 附录A.6 |
| 抹面层不透水性 |  | 2h不透水 | JGJ 144 附录A.10 |
| 热阻 |  | 复合墙体热阻符合设计要求 | JGJ 144 附录A.9 |
| 水蒸气湿流密度/ [g/（m2•h）] |  | ≥0.85 | JG 149 |
| 抗风荷载性能 |  | 系统抗风压值Rd不小于风荷载设计值，系统安全系数K应不小于1.5 | JGJ 144 附录A.3 |

三、模塑石墨聚苯板薄抹灰外墙外保温系统组成材料性能

1. 模塑石墨聚苯板

⑴ 模塑石墨聚苯板外观质量符合下列要求：

- ① 色泽：均匀呈灰黑色。

- ② 外形：表面平整，无明显收缩变形和膨胀变形。

- ③ 熔结：熔结良好，即断面无孔隙、孔洞，不掉粒。

- ④ 杂质：无明显油渍和杂质。

⑵ 模塑石墨聚苯板尺寸允许偏差和性能应符合表3、表4要求。

表3 模塑石墨聚苯板尺寸允许偏差            单位：mm

| 检验项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 厚度 | ≤50 | +1.5，0 |
|  | >50 | +2.0，0 |
| 长度 |  | ±2.0 |
| 宽度 |  | ±1.0 |
| 对角线差 |  | ≤3.0 |
| 板边平直 |  | ≤2.0 |
| 板面平整度 |  | ≤1.0 |
| - 注：允许偏差以长×宽为1200mm×600mm的模塑石墨聚苯板为基准。 |  |  |

表4 模塑石墨聚苯板性能

| 检验项目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表观密度/（kg/m3） | 18.0～22.0 | GB/T 6343 |
| 压缩强度/ kPa | ≥100 | GB/T 8813 |
| 导热系数（平均温度25℃）/ [W/(m·K) ] | ≤0.032 | GB/T 10294 |
| 尺寸稳定性/% | ≤0.30 | GB/T 8811 |
| 弯曲变形/ mm | ≥20.0 | GB/T 8812.1 |
| 吸水率/%（体积分数） | ≤4.0 | GB/T 8810 |
| 水蒸气透过系数/ [ ng/(Pa·m·s) ] | ≤4.5 | QB/T 2411 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度/ MPa | ≥0.10 | JG 149 |
| 氧指数/% | ≥32 | GB/T 2406.2 |
| 燃烧性能分级 | 达到B级 | GB 8624-2006 |
| 注：⑴ 模塑石墨聚苯板使用前应在自然条件下，陈化时间不少于42d或在60℃蒸汽养护不少于5d。 ⑵ 模塑石墨聚苯板用于外墙外保温时，导热系数的修正系数取1.05。 |  |  |

2. 胶粘剂性能应符合《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 149-2003要求的同时，还应符合表5要求。

表5 胶粘剂性能

| 检验项目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）/ MPa | 原强度 | ≥0.60 | JG 149 |
|  | 耐水强度 | ≥0.40 |  |
| 拉伸粘结强度（与模塑石墨聚苯板）/ MPa | 原强度 | ≥0.10，且破坏界面在模塑石墨聚苯板上 |  |
|  | 耐水强度 |  |  |
| 可操作时间/ h |  | 1.5～4.0 |  |

3. 抹面胶浆性能应符合《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 149-2003要求的同时，还应符合表6要求。

表6 抹面胶浆性能

| 检验项目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）/ MPa | 原强度 | ≥0.60 | JG 149 |
|  | 耐水强度 | ≥0.40 |  |
|  | 耐冻融强度 | ≥0.40 |  |
| 拉伸粘结强度（与模塑石墨聚苯板）/ MPa | 原强度 | ≥0.10，且破坏界面在模塑石墨聚苯板上 |  |
|  | 耐水强度 |  |  |
|  | 耐冻融强度 |  |  |
| 压折比 |  | ≤3.0 |  |
| 可操作时间/ h |  | 1.5～4.0 |  |
| 不透水性（2 h） |  | 试样抹面层内侧无水渗透 |  |

4. 耐碱网布性能应符合《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841-2007要求的同时，还应符合表7要求。

表7 耐碱网布性能

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 单位面积质量/（g/m2） | ≥160 | JC/T 841 |
| 拉伸断裂强力（经、纬向）/（N/50mm） | ≥1250 |  |
| 断裂伸长率（经、纬向）/％ | ≤4.0 |  |
| 耐碱拉伸断裂强力保留率（经、纬向）/％ | ≥75 |  |
| 可燃物含量/％ | ≥12 |  |
| 氧化锆、氧化钛含量/％ | ZrO2含量≥16.0，或ZrO2含量 （14.5±0.8）且TiO2含量（6.0±0.5），或ZrO2和TiO2总含量≥19.2且ZrO2含量≥13.7 |  |

5. 锚栓应符合《外墙保温用锚栓》JG/T 366-2012的相关要求。

锚栓由螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成。金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防锈处理的金属制成，塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成，制作塑料钉和塑料套管的材料不得使用回收的再生材料。锚栓在钢筋混凝土中的有效锚固深度不小于25mm，塑料圆盘直径不小于60mm，圆盘抗拔力标准值不小于0.50kN。单个锚栓抗拉承载力标准值不小于0.60kN，且应进行拉拔力现场试验（其他基层墙体锚栓抗拉承载力、锚固深度及锚栓型式应符合相关规定）。

6. 外墙涂料

外墙涂料必须与外墙外保温系统组成材料相容，其性能指标应符合相关标准的规定。

7. 防火隔离带

防火隔离带设置应符合相关规定。

天津市建材业协会

天津市墙体材料革新和建筑节能管理中心

2012年8月21日